ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедpа загальної стоматологiї

#### МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №11

ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА ТЕМУ:

« Сучасні відновлювальні та пломбувальні матеріали: композити, полікарбоксилати, склоіономерні цементи, компомери, герметики, срібні амальгами ІІ і ІІІ поколінь.» (2 год.)

|  | - Затверджено на методичній нараді кафедри «29 » серпня 2022 р. Протокол № 1 . Зав.каф. ________Шнайдер С.А. |
| --- | --- |

Одеса -  2024 р.

Розробники:

завідувач кафедри, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Станіслав ШНАЙДЕР

асистент кафедри  к.мед.н. Оксана СВІТЛИЧНА

асистент кафедри Ганна СЕННІКОВА

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри загальної стоматології

Протокол № 1 від 29.08.2022 року

Завідувач кафедри     ______________________Станіслав  ШНАЙДЕР

Схвалено предметною цикловою методичною комісією  післядипломної освіти ОНМедУ Протокол №1 від 01.09.2022 року

Голова предметної циклової методичної комісії післядипломної освіти ОНМедУ ___________________Костянтин ШЕВЧЕНКО-БІТЕНСЬКИЙ

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри ______________________

Протокол № 9 від 05 січня 2024 р.

Завідувач кафедри ________________________________________________

(підпис)                                         (ім’я)

Тема практичного заняття № 11  «Сучасні відновлювальні та пломбувальні матеріали: композити, полікарбоксилати, склоіономерні цементи, компомери, герметики, срібні амальгами ІІ і ІІІ поколінь»

- Актуальність теми.

В останнє десятиліття широке застосування одержали нові пломбувальні матеріали — композити, компомери, склоіономерні цементи, які володіють вищою якістю, ніж раніше використовувані. Їх застосування в значній мірі змінили методи препарування і, особливо, пломбування.

Пломбування – це завершуючий етап лікування карієсу та його ускладнень, котрий ставить своєю цілю заміщення втрачених тканин зуба пломбою. Успіх лікування у значній ступені залежить від уміння правильно вибрати необхідний матеріал і раціонально їх використати. Крім того, пломбувальні матеріали можуть мати лікувальні властивості і сприяти протизапальній дії на пульпу зуба. Де які призначені тільки для ізоляції пульпи від токсичної дії постійної пломби.

Для уміння правильно застосовувати матеріал, використовують кращі його властивості, недостатньо знань інструкції. Лікар повинен мати уявлення про стан, склад матеріалу, а також про те, який спосіб застосування може впливати на властивості матеріалу. Важливо не тільки знати  що треба, але, й розуміти чому це треба робити так, як рекомендується.

- Зміст заняття.

Класифікація пломбувальних матеріалів і адгезивних систем

Пломбування як процес заповнення якої-небудь порожнини чи закриття дефекту допускає використання різноманітних видів матеріалів. Мета пломбування полягає в герметичному заповненні та ізоляції внутрішніх структур зуба від зовнішнього середовища, відновленні форми, функції, а за можливості, і кольору зуба.

В даний час дуже поширені полімерні пломбувальні матеріали, що використовуються не тільки для заповнення порожнин, але і для створення штучного покриття на поверхні зубів, приклеювання до них штучних конструкцій. Матеріали для таких робіт називають також реставраційними. Для герметичного заповнення порожнин і досягнення найвищої міцності прикріплення необхідні адгезивні системи. Вони можуть бути використані як при пломбуванні полімерними матеріалами й амальгамами, так і при цементуванні непрямих конструкцій (вкладок, накладок, вінірів тощо).

Залежно від функціонального призначення сучасні пломбувальні матеріали розподіляють на чотири основні групи: матеріали для прямого інепрямого пломбування зубів, герметики і матеріали для пломбування кореневих каналів. В окрему групу виділені адгезивні системи, що застосовуються з пломбувальними матеріалами.

Матеріали для прямого пломбування зубів.

1. Матеріали для тимчасового пломбування.

2. Прокладочні матеріали:

• лікувальні;

• ізолюючі;

• структурні.

3. Матеріали для постійного пломбування:

• цементи (мінеральні, полімерні);

• металеві пломбувальні матеріали (амальгами);

• полімерні пломбувальні матеріали (пластмаси, композити,

компомери, ормокери).

Матеріали для непрямого пломбування зубів.

1. Металеві.

2. Керамічні.

3. Полімерні.

Адгезивні системи.

1. Самотвердіючі (хімічного затвердіння).

2. Світлового затвердіння.

3. Подвійного затвердіння.

Поверхневі герметики.

1. Фісурні.

2. Кореневі.

3. Для пломб.

Матеріали для пломбування кореневих каналів.

1. Тимчасові пломбувальні матеріали.

2. Пасти (герметики).

3. Тверді кореневі наповнювачі.

Матеріали, що не змінюють свій твердий фізичний стан у процесі використання стоматологом, називають первиннотвердими, а матеріали, які твердіють у результаті маніпуляцій стоматолога — твердіючі. Остання група за способом затвердіння поділяється на: хімічні (самотвердіючі), світлового та змішаного затвердіння.

До стоматологічних замісних матеріалів пред'являється ціла низка вимог. Насамперед, вони мають бути біологічно сумісними з тканинами зуба, слизовою оболонкою рота й організму в цілому. За фізичними властивостями повинні мати достатню міцність, стійкість до стирання, низьку теплопровідність і коефіцієнт теплового розширення, що відповідають тканинам зуба, добрі пластичні властивості, щільно прилягати до стінок порожнини і забезпечувати герметичне закриття порожнин у зубах, довгостроково зберігати форму й об'єм.

За хімічними показниками пломбувальні матеріали повинні бути стійкими до розчинення в ротовій рідині, мінімально змінюватися під дією вологи в процесі пломбування й затвердіння, мати протикаріозну дію та тривалий термін збереження. Естетичний вигляд пломбувальних матеріалів має забезпечувати стоматологу можливість вибору прозорості, кольору і відтінку відповідно до природних характеристик зубів пацієнта. Важливою властивістю сучасних пломбувальних матеріалів є їх рентгеноконтрастність.

На жаль, ідеальний пломбувальний матеріал і донині не створений. Тому стоматолог повинен вибирати той матеріал, властивості якого найбільше підходять для конкретної клінічної ситуації.

У залежності від їхнього призначення можна виділити наступні групи засобів:

Сполуки для тимчасових пломб або коронок, герметичних пов'язок, базового шару. Останній може бути представлений лікувальною або ізолюючою прокладкою, а також полімерами: це лаки або бонд системи. Вибір їх залежить від властивостей самих матеріалів, морфофункціональних характеристик зуба і показань до конкретного методу лікування в залежності від даного захворювання і ряду інших параметрів. Наприклад, від віку хворого, функціональної навантаженні зуба і т.п.

Тимчасові пломбувальні матеріали:

1) Штучний дентин

2) Дентин-паста

3) Цинкевгенольний цемент

4) Віноксол (цинк-сульфатний цемент)

5) Полікарбоксилатні цементи

6) Фосфатні цементи

7) Склоіономерні цементи

8) Полімерні матеріали

Пломбувальні матеріали для прокладок:

Ізолюючі

1) Цинк-фосфатні цементи

2) Цинк-сульфатні цементи (дентин)

3) Цинк-евгенольні цементи

4) Полікарбоксилатні цементи

5) Склоіономерні цементи

6) Лаки

7) Дентинні бонд системи

Лікувальні

1) Препарати на основі гідроокису кальцію

2) Цинк-евгенольні цементи

3) Матеріали, що містять лікувальні добавки

Тимчасові пломби і пов'язки

Сучасні матеріали для тимчасових пломб мають наступні характеристики:

- легко замішуються і легко вводяться в порожнину;

- зберігають герметизм на весь період перебування в зубі;

- індиферентні до навколишніх тканин;

- досить легко видаляються з порожнини.

Ізолюючі прокладки.

Ізолюючі прокладки виконують ряд функцій:

1. ізолюють пульпу від улучення токсинів і інших шкідливих впливів,

2. ізолюють пломбувальний матеріал від впливу на нього зубної лімфи:

3. сприяють кращої адгезії пломби.

Вони показані в тих випадках, коли порожнина має істотні розміри і при відсутності сучасних бондингових систем. У ряді випадків використовуються для покриття лікувальної прокладки або кореневого наповнювача, що поліпшує адгезію пломбувального матеріалу до всіх поверхонь відпрепарованої каріозної порожнини.

До ізолюючої прокладки пред'являються наступні вимоги:

1. Не дратувати пульпу зуба (бути хімічно не токсичної).

2. Мати механічну міцність.

3. Не мати проникність для кислот і мономерів, що виділяються при затвердінні постійних пломб.

4. Мати низьку теплопровідність.

5. Не змінювати геометрію правильно сформованої порожнини.

6. Не виходити за межі порожнини, тому що прокладка легко розсмоктується під впливом ротової рідини.

7. Не змінювати колір зуба.

8. Мати задовільну адгезію (прилипання).

9. Мати рентгенконтрастність.

10. Мати коефіцієнт теплового розширення, близький до твердих тканин.

Склоіономерні цементи.

У нового класу водорозчинного склоіономерного цементу кислотний компонент, розроблений спеціальним методом, був висушений при низьких температурах, і сухий порошок введений у готовий препарат. Перевага цього цементу полягати в тому, що усі компоненти в порошку добре сполучилися один з одним. В даний час іономерні цементи можна підрозділити на наступні групи.

1. По призначенню:

- прокладкові;

- для побудови кукси зуба;

- постійні;

- для фіксації коронок і ортопедичних конструкцій;

- для пломбування каналів штифтами - силерами.

2. По способі затвердіння:

а) хімічного затвердіння:

порошок і рідина, представлена поліакриловою кислотою (ПАК);

порошок і рідина, представлена водою (дистильованої);

б) світлотвердіючі;

в) комбіновані.

Слід зазначити найбільш важливі загальні характеристики склоіономерних цементів:

- здатність утворювати хімічний зв'язок із твердими тканинами зуба;

- відсутність дратівної дії на пульпу;

- незначна розчинність;

- адгезія до дентину і композитів;

- рентгенконтрастність;

- виділення фторидів тривалий час після затвердіння, що обумовлює редукцію каріозного процесу;

- стійкість до кислот;

- адаптованість до кольору зуба;

- коефіцієнт розширення близький до такому в дентину.

Усі ці якості дозволяють успішно використовувати іономерні цементи в клініці, сполучаючи з композитними матеріалами.

У початковій стадії затвердіння склоіономерний цемент (СІЦ) починає звільнятися від іонів алюмінію і кальцію. Після відносно короткого проміжку часу шляхом відділення вологи він переходить у нестабільну, першу фазу, у процесі якої утворяться кальційполіалієнові ланцюги. Слід зазначити, що ця перша фаза дуже чутлива до вологості середовища. Тому СІЦ повинен бути надійно захищений як від утрати вологи, так і від улучення слини.

У процесі завершення другої фази (стабільної) відбувається приєднання поліалієнату алюмінію, що утворився,. Завершення цієї фази настає приблизно через 2-3 тижні.

Перед внесенням склоіономера в порожнину остання може бути відповідним чином підготовлена Conditioner'OM, що представляє собою розчин поліакрилової кислоти. Він наноситься на чисту суху поверхню дентину за допомогою пензлика або ватяної кульки безпосередньо перед внесенням у порожнину склоіономера.

Хоча склоіономери, як правило, не викликають подразливої дії на пульпу зуба, у незначного числа пацієнтів усе-таки спостерігалася підвищена чутливість запломбованого зуба до різних подразників. В основному, це буває при пломбуванні зубів швидкотвердіючими цементами. Поясненням цього факту може служити наступне: значні зміни рН, що мають місце при швидкому схоплюванні цементу, приводять до дегідратації дентину і виникненню хворобливих відчуттів шляхом включення гідродинамічного механізму чутливості.

Збільшення тривалості стадії гелеутворення при застиганні склоіономерів значно знижує ризик виникнення "післяопераційної" гіперестезії. Для того, щоб цілком уникнути ризику ускладнень такого роду, рекомендуються найглибші ділянки дна порожнини вистилати лікувальною прокладкою.

При використанні СІЦ шар його повинен мати достатню товщину для того, щоб служити, з одного боку, міцною підставою під постійну пломбу, а, з іншого боку, відігравати роль подушки, що амортизує, для ламкого композита. Склоіономер має здатність молекулярне зв'язуватися з тканинами зуба, і, таким чином, збільшує надійність крайового прилягання пломби.

Слід зазначити, що скляний порошок СІЦ містить у середньому 12-17% фторидів, що проникають з цементу в тканині зуба. Ця віддача фторидів є значною перевагою СІЦ перед іншими пломбувальними матеріалами. У результаті цього процесу віддачі фторидів відбувається зміцнення структури дентину й емалі, що перешкоджає можливому впливові продуктів життєдіяльності бактерій на тканині зуба, попереджає рецидив карієсу.

Пломбувальний матеріал хімічного затвердіння.

Пломбувальний матеріал хімічного затвердіння для реставрації порожнин III і V класів зубів різних функціональних груп; порожнин 1 класу в премолярах; вибірково в порожнинах IV класу для досягнення естетичного ефекту.

У набір входить: основа 14 г, каталізатор 14 г, бондинг і протравлювальний гель.

Пломбувальний матеріал світлополімерного затвердження.

Для полімеризації фотополімерів потрібно використовувати фотополімерні лампи, що забезпечують високу потужність світлового потоку. Потужність фотополімерних ламп повинна бути ~800 мВт/см2.

Призначення:

- Художнє відновлення фронтальних і жувальних зубів

- Виготовлення вкладок і накладок

- Надбудова кукси

- Прямі і лабораторні вініри

- Шинування

П р е д с т а в н и к и   к о м п о з и ц і й н и х   м а т е р і а л і в

| Група матеріалів | Хімічного затвердження | Фотополімери |
| --- | --- | --- |
| 1.Макрофіли | -Эвикрол (Spofa Dental, Чехия) -Эпакрил (Стома, Россия) -Consise (ЗМ, США) -Adaptic (Johnosn  Johnosn Dental Care,США) -Profile(Mission White Dental,США) -Marathon (Den-Mat,США) | - Visio-Fill, Visio-Molar (ESPE, Німеччина - Command ( Kerr, США) - Prisma-Fil ( L. D. Caulc) |
| 2.Мікрофіли | - Призма ( Россия- Англия) - Isopast ( Ivoclar, Німеччина) - Degufill SC Microfill (Degussa, Німеччина) - Silar (ЗМ, США) - Compolux ( Septodont,Франция) | - Призмафил ( Россия- Англия) - Комподент-С ( Росия) - Heliomolar, Helioprogress ( Ivoclar, Німеччина) - Silux, Silux Plus,Masking Agent (ЗМ, США) - Durafill (Kulzer, Німеччина) - Bis-Fill (Bisco, США) |
| 3.Гібріди | - Degufill SC MicroHybrid (Degussa, Німеччина) - Р- 10 (ЗМ, США) - Miradapt (Johnosn  Johnosn Dental Care,США) - Alfacomp ( Voco, Німеччина | - Degufill Ultra, Degufill Mineral (Degussa, Німеччина) - Herculite XRV, Prodigy,Command Ultra Fine ( Kerr, США) -Charisma, Estilux (Kulzer, Німеччина) - Valux Plus (ЗМ, США) -Prisma TPH, Spectrum TPH (Dentsply, Англия) - Tetric ( Ivoclar, Німеччина ) - Arabesc, Polofill, Polofill Molar, Polofill Supra(VocO, Німеччина ) - Pertac Hybrid (ESPES, Німеччина - Brilliant (Coltene AG, США- Швейцария) |

Компомери.

Dyract eXtra - реставраційний компомер. Може використовуватися для виготовлення реставрацій в порожнинах по всіх класах у фронтальній і жувальній групах зубів. Матеріал має оптимізовані робочі властивості, що роблять процедуру нанесення максимально ефективною, а також підвищену фізичну міцність і стійкість до стирання. Dyract eXtra поєднує в собі компенсацію усадки і каріостатична дія, які характерні для склоіономерів, з міцністю і естетикою композитів.

3. Рекомендована література.

Основна література:

- Шешукова О.В. Діагностика захворювань органів порожнини рота у дітей: Навчальний посібник / О.В.Шешукова, А.І.Падалка, К.С.Казакова. – Полтава, 2018.- 144 с.

- Хоменко Л.О., Остапко О.І.,  Кононович О.Ф. Терапевтична стоматологія дитячого віку. К., “Книга плюс”2001

- Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.2 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Майданник В.Г., Голубєва І.М., Остапко О.І., Біденко Н.В., Кривонос Ю.М. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2017. ˗ 328 с.

- Терапевтична стоматологія дитячого віку. Карієс зубів та його ускладнення: Підручник для студентів ВМНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.1 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубева І.М., Москаленко А.М., Шматко В.І., Любарец С.Ф., Кононович О.Ф. та ін. / За ред. проф. Хоменко Л.О. ˗ К.: Книга-плюс, 2016. ˗ 432 с.

Додаткова література:

1. Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю., Бережна О.Е. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології // Навчальний посібник англійською мовою. Львів: ПП «Магнолія 2006», 2019. - 204 с.

Електронні ресурси:

1.Наказ МОЗ України від 23.11.2004 р. № 566 "Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями "Дитяча терапевтична стоматологія". – Режим доступу: http://medstandart.net/byspec/37